订货要求
规格，数量，包装要求，交货周期
订单数量
联系客服确认产品尺寸，包装方式和质量要求，毛坯玻璃管起订量为2吨，库存产品和常用规格不计起订量。
价格
毛坯管报价通常按吨报价，价格含税不含运，包装方式为包纸两头捆扎缠绕膜
价外服务
	价外服务
	价格
	备注

	保丽龙
	视规格而定
	60，70，125，130，135，200外径均有模具，其他规格需承担模具费

	珍珠棉
	视规格而定
	

	气泡袋
	0.1~3元/支
	包口部5cm~30cm处

	纸箱
	60~100/立方
	

	托盘
	50/个
	载重2.6吨，尺寸1100mm*1100mm实木托盘

	木箱
	视规格数量而定
	

	精切
	视规格数量而定
	长度±2mm

	倒角
	视规格数量而定
	用砂皮纸或砂轮机打磨做到产品不割手

	烘口
	视规格数量而定
	火焰抛光口部后需退火处理

	退火	
	400~1000元/吨
	退火长度最大可达6000mm，外径达300mm


外径≤200mm或壁厚≤5mm通常不退火，退火需承担额外费用
提供代找货运服务，因玻璃制品易碎，毛坯管通常不含运输费用，我司可代找货运，运费由需方承担，需方直接与司机交易，运输过程中合理损耗协商处理，运输价格参照货运平台报价。
规格范围

	GB40236_2021尺寸公差

	外径
	圆度
	壁厚
	壁厚偏度
	长度
	直线度/%

	基本尺寸
	极限偏差
	
	基本尺寸
	极限偏差
	
	极限偏差
	

	18
	±0.5
	≤0.5
	2.5 
	±0.2
	≤0.3
	±20mm
	≤0.3

	25
	±0.5
	≤0.5
	2.5 
	±0.2
	≤0.4
	
	

	32
	±0.8
	≤0.8
	3.3 
	±0.3
	≤0.5
	
	

	45
	±1.0
	≤1.0
	3.5 
	±0.3
	≤0.5
	
	

	58
	±1.0
	≤1.0
	4.0 
	±0.3
	≤0.5
	
	

	85
	±2.0
	≤2.0
	4.7 
	±0.5
	≤0.5
	
	≤0.4

	113
	±2.0
	≤2.0
	5.6 
	±0.6
	≤0.6
	
	

	165
	±2.0
	≤2.0
	7.0 
	±1.0
	≤1.0
	
	≤0.5

	180
	±2.5
	≤2.5
	7.0 
	±1.0
	≤1.0
	
	≤0.5

	230
	±3.0
	≤3.0
	7.5 
	±1.0
	≤1.0
	
	≤0.6

	315
	±3.5
	≤3.5
	10.0 
	±1.0
	≤1.0
	
	


价格：面议
毛坯管交货周期
1. 库存规格：2~3天安排发货
2. 模具在线：一周内安排发货
3. 模具不在线：15~45天
如有定制包材如：纸箱，托盘，木箱，保丽龙，气泡袋，珍珠棉等，需考虑包材生产周期。
如有加工需求，如精切，倒角，烘口，退火，则需在毛坯管生产周期基础上延长2~7天。
